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Аннотация. Методами гидротермального синтеза и газового химического транспорта синтезирован и магнитно охарактеризован Fe2O(SeO3)2. Показано, что  при  105K  в  указанном  селените наблюдается  AF  упорядочение.  Эти  данные  хорошо  согласуются  с  данными  мессбауэровской спектроскопии. Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl был синтезирован методом газового химического транспорта. Было найдено, что Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl кристаллизуется в моноклинной сингонии пр.гр. Р21/с с параметрами элементарной ячейки а=5.183Å, b=15.521Å, c=7.128Å и ß=107.16о.
Ключевые слова: Гидротермальный синтез, газовый химический транспорт, селениты, магнитная свойства, мессбауэровская спектроскопия.

Fe2O(SeO3)2, Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl: SYNTHETHIS, CRYSTAL STRUCTURE AND MAGNETIC PROPERTIES

Abstract. Hydrothermal synthesis and chemical vapor transport (CVT) synthesized and magnetically characterized Fe2O(SeO3)2. It is shown that at 105K in this selenite AF ordering is observed. These data are in good agreement with the data of Mössbauer spectroscopy. Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl was synthesized by CVT.  It was found that Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl crystallizes in the monoclinic space group P21/c with unitcell parameters а=5.183Å, b=15.521Å, c=7.128Å and ß=107.16о.
Keywords: Hydrothermal synthesis, chemical vapor transport, selenite, magnetic property, Mössbauer spectroscopy.
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Рисунок 1 - Пути обменного взаимодействия в Fe[(Te1.5Se0.5)O5]Cl через  Fe-O-Fe,  [(Te/Se)O3]2-  и  [Te2O6] групы.
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Таблица 1 - Расчетные значения коэффициента диффузии D*
	№ п/п
	Слой
	Интервал, см
	D*10-3, см2*с-1

	1
	I
	20 - 100
	25.880

	2
	II
	20 – 80
	  9.223

	3
	III
	20 – 60
	 5.470

	4
	IV
	20 – 40
	 6.732

	5
	V
	20 – 20
	 5.554

	средний D*
	10.327
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